## Slide 1: 次世代ハドロンコライダー ー 高磁場超伝導磁石開発の現状 ー
KEK 超伝導低温工学センター
中本 建志

## Slide 2: CERN-LHC: Large Hadron Collider
ビーム衝突点四極磁石
ビーム偏向双極磁石
超伝導線材： NbTi
周長: 26.7 km
入射エネルギー(SPS): 450 GeV
p + p Collision Energy:
  7 + 7 TeV (design)
設計ルミノシティ: 1 x 10 34 cm-2 sec-1
キーテクノロジー： 超伝導磁石（NbTi）、低温技術
  2 in 1 main dipole at 8.3T: 1232 magnets
  超流動ヘリウム冷却： 100トン, 1.9 K
  冷却重量: 35,000トン
  ヘリウム冷凍機プラント： 40 MW（全体120 MW）
LHC建設費： > 5000 MCHF
日本は1995年からLHC建設参加
  ビーム衝突点四極磁石
  ATLAS検出器

## Slide 3: 次世代ハドロンコライダー: FCC-hh at CERN
European Strategy for Particle Physics, Update 2013. http://cds.cern.ch/record/1567258/files/esc-e-106.pdf
“Accelerator design studies and R&D at the energy frontier (FCC-ee, FCC-hh) in a global context.”
  Stage 1: FCC-ee (Z, W, H, tt) as first generation Higgs factory, EW and top factory at highest luminosities.
  Stage 2: FCC-hh as natural continuation at energy frontier, with ion and eh options.
CDR available at
http://fcc-cdr.web.cern.ch/
FCC-hh: 100 TeV p-p collider in 100 km

## Slide 4: Global Collaboration for FCC-hh
Design Study 2014~2019: CDR(2018)が成果物
Next Step in 2020~2026: TDR / 建設プロジェクト準備
2027/2028: プロジェクト開始？
欧州研究機関、
US-DOE labs.、大学、
民間会社、
KEK、が参加

## Slide 5: 次世代ハドロンコライダー: SPPC in China
CEPC (Circular Electron Positron Collider)
  Positioned to be main particle physics program in China after BEPC.
SPPC (Super Proton Proton Collider): A part of CEPC project, may be realized after CEPC.
CDR of CEPC including SPPC: http://cepc.ihep.ac.cn/CEPC_CDR_Vol1_Accelerator.pdf
75-150 TeV p-p collider in 100 km

## Slide 6: FCC-hhの概要
周長： 97.75 km
陽子-陽子衝突エネルギー： 100 TeV
ピークルミノシティ： ~30 x 1034 cm-2sec-1
  ともにLHCを一桁上
積分ルミノシティ（25y）： ~20 ab-1／衝突点
  3 ab-1 at LHC/HL-LHC
キーテクノロジー： 16T級超伝導磁石
コスト
  FCC-ee: 11.6 BCHF （1.3兆円）
  FCC-hh: 17.0 BCF （2兆円）
    FCC-eeトンネルを利用
    4700台の16T磁石単価が2 MCHF（超破格の安さ）であることが前提！
LHCと比べて偏向磁場を2倍、半径を3.5倍強にすることで7 → 50 TeVを達成する目論み
“高磁場”超伝導磁石開発（量産）の成功が鍵を握る
Stable beam for physics run
Turn-around time

## Slide 7: ハドロンコライダーと超伝導磁石
4T NbTi dipole
8T NbTi dipole
11T Nb3Sn dipole
16T Nb3Sn dipole
16 T Nb3Sn for FCC
(EuroCirCol, Chart, US MDP)
LHC technology
8.3 T NbTi
HL-LHC technology
11 T Nb3Sn
/ HL-LHC
FCC-hh
3.5T NbTi dipole
Tevatron technology
4 T NbTi
NbTiからNb3Snへの技術遷移が必要

## Slide 8: FCC-hhレイアウト
入射器： LHC or SPS （3.3 TeV）
主な挿入部
  高ルミノシティ実験： PA, PG。
  低ルミノシティ実験： PB, PL（入射部含む）
  コリメータ： PF(long.), PJ(trans.)
  ビームアボート： PD
  RF空洞： PH
LHC
FCC-hh
FCC-hh
LHC
挿入部は12箇所
等配分ではない
挿入部長さ：
  6 x 1.4 km & 2 x 2.8 km
  8 x 528 m at LHC

## Slide 9: FCC-hhのスケジュール
2025
2030
2035
2040
2055
2060
2065
FCC-ee加速器R&D
加速器建設、試運転
FCC-hh
加速器R&D
加速器
建設、試運転
FCC-ee検出器
概念設計
検出器R&D、
技術設計
検出器
建設、試運転
FCC-hh
検出器R&D、
技術設計
検出器
建設、試運転
FCC-ee
Physics Run
FCC-hh
Physics Run
長期間（ざっと20年！）の高磁場磁石R&Dが必要
土木工事
トンネル・サイト建設工事
地質調査
インフラ設計
FCC-ee解体
インフラ工事
FCC-ee
FCC-hh
超伝導線材・高磁場磁石R&D
超伝導線材・高磁場磁石R&D
モデル磁石、プロトタイプ磁石
高磁場磁石
量産

## Slide 10: HE-LHCの可能性
https://fcc-cdr.web.cern.ch
https://cds.cern.ch/record/2653676
LHCトンネルの再利用： 26.7 km
超伝導磁石の高磁場化 8 T → 16 T
陽子-陽子衝突エネルギー： 14 TeV → 26 TeV
積分ルミノシティ（20y）： ~10 ab-1／衝突点
キーテクノロジー： 16T級超伝導磁石
コスト： 7.2 BCHF （8,300億円）
“Very challenging option due to existing boundary conditions”
  機器配置の制約
    トンネル（トンネル断面や挿入部長さ）や実験ホールなどの既存地下施設スペース
  防火区画への適合 → トンネルの追加工事
  放射光の大幅な増加 → 冷凍機増強
  入射エネルギーの増加：
  450 GeV → 0.9~1.3 TeV
    Superconducting-SPS
  LHC tunnel diameter 3.8 m
ヘリウム冷凍機の増強
1.8 K 超流動ヘリウム冷却システム x 8
4.5 K ヘリウム冷凍機 x 8
2020
2030
2040
Physics Run
HE-LHCスケジュール

## Slide 11: CEPC/SPPCのスケジュール
2022 ??

## Slide 12: 次世代ハドロンコライダーの技術的課題
主な技術的課題
磁石の高磁場化（8 T → 16 T）： Nb3Sn線材の高性能化。実証機試作。
劇的に増える放射光： ビームスクリーン。真空。ヘリウム冷凍機。
ビーム蓄積エネルギーの増大： 保護システム（アボート、インターロック）。ハロー抑制。
耐放射線性（吸収線量、DPA）。ヘリウム冷凍機（衝突点）。
parameter | SPPC | FCC-hh |  | FCC-hh-6T | HE-LHC | HL-LHC | LHC
Circumference (km) | 100 | 100 |  | 100 | 27 | 27 | 27
collision energy cms [TeV] | 75 (150) | 100 |  | 37.5 | 27 | 14 | 14
dipole field [T] | 12 (24) | 16 |  | 6 | 16 | 8.33 | 8.33
beam current [A] | 0.73 | 0.5 |  | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.58
synchr. rad. power/ring [kW] | 1100 | 2400 |  | 57 | 101 | 7.3 | 3.6
peak luminosity [1034 cm-2s-1] | 10 | 5 | 30 | 10 (lev.) | 16 | 5 (lev.) | 1
events/bunch crossing | 490 | 170 | 1000 | ~300 | 460 | 132 | 27
stored energy/beam [GJ] | 9.1 | 8.3 |  | 3.75 | 1.4 | 0.7 | 0.36

## Slide 13: 加速器用Nb3Sn超伝導磁石
L. Bottura, ASC2020
Magnet
w/o bore
Accelerator Magnet with bore
16.5 T !
eRMC
16T
For R&D

## Slide 14: Nb3Sn磁石の特徴
長所
NbTiよりも高いJc、Bc2 → 高磁場化
短所、磁石技術の難しさ
巻き線後にコイル全体を６５０℃熱処理（A15相に変態）。脆い化合物。
  無機絶縁、樹脂含浸。
  応力を考慮した構造設計： 150 MPa以下を目標
    ケーブリング、組立、励磁によるフィラメントの損傷
大きなフィラメント径
  大きな磁化電流（ヒステリシス）による誤差磁場
  フラックスジャンプ（低磁場不安定性）
ひずみ、応力による性能劣化
NbTi
フィラメント径6mm
フィラメント径50mm
Nb3Sn
磁化特性
大きな磁化
フラックスジャンプ
NbTiでは見られない、あるいは解決した課題ばかり．．．
200 MPa圧縮応力荷重前後のNb3Snフィラメント
前
後
クラックが発生

## Slide 15: 加速器用超伝導磁石のおさらい
力の向き
（曲がる方向）
陽子ビーム
磁場精度・クエンチ抑制
ポール付近のコイルの動きを抑制
常温組み立て時の予備応力（プリストレス）が増大
Field strength in the sector coil at rref
Dipole
Quadrupole
コイル直線部断面で、理想的なcos(nq)の電流分布となるようなコイル配置
高磁場化、コスト削減 → 超伝導線材の臨界電流密度の向上
高磁場化 ＝ 電磁力増加（磁気圧P=B2/2m0） → 材料の機械特性、構造設計
高磁場化により重畳する電磁力が増大 → 線材への影響

## Slide 16: 臨界電流密度の向上
ピーク磁場
超伝導磁石のロードライン
臨界電流密度の向上
↓
コイルのスリム化
↓
コストの削減が可能
16T
ケーブル通電電流（密度）

## Slide 17: FCC-hh向けNb3Sn超伝導線材の開発と量産化
第１段階： 線材メーカーの開発支援。HL-LHC仕様クリアが目標
  JASTEC, Furukawa, KAT, TVEL, BrukerEASの５メーカーが参加
第２段階（中間目標）： FCC向け臨界電流密度の達成
RRP strand, 132/169
Parameter | FCC-hh目標 | 中間目標 | HL-LHC仕様
Wire diameter / mm | ~1 | ~1 | ~1
Cu:non-Cu ratio | ~1 | ~1 | ~1
Non-Cu Jc (16 T, 4.2 K) / A mm-2 | ≥ 1500 | ≥ 1500 | ≥ 1000; aim 1200
µ0ΔM (1 T, 4.2 K) / mT | ≤ 150 |  | 
deff / µm | ≤ 20 | ≤ 60 | ≤ 60
RRR | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150
Unit lengths / km | ≥ 5 |  | 
Cost | 5 EUR / kA m |  | 
TVEL
JASTEC
BrukerEAS
課題： HL-LHC仕様の線材製造をBruker１社が独占状態 → 高コスト化
必要数量： 最低6000トン （ITER 500トン）
製造線材メーカーの育成が鍵
一方、メーカーからはFCCを『ポストITER』として位置付け
最優先

## Slide 18: FCC-hh向けNb3Sn超伝導線材の開発と量産化
目標のHL-LHC仕様をクリア： JASTEC ~600 A/mm2 at 2016 → >1000 A/mm2
最近の進展： 人工ピニングセンター（Nb-Ta-Zr, Nb-Ta-Hf）によるFCC仕様の達成（大学）
→ メーカーへの技術導入を計画
Summary of non-Cu Jc(B) achieved so far, with HL-LHC wires for comparison
Points: measurements at 4.2–4.3 K Lines: fits scaled to 4.22 K
S. Hopkins, FCC Week 2019

## Slide 19: 16 T Main Dipole for FCC-hh
2015年から４タイプの設計研究
同一条件で最適設計
  磁場特性、応力、クエンチ保護、線材数量
Cosqコイルがベースラインに決定
各機関でのプロトタイプ試作が開始

## Slide 20: 16 T Main Dipole for FCC-hh
応力分布： <180MPa
磁場分布
100ターン/コイル

## Slide 21: 最近の進展
CERNとUS DOE Labが牽引
“14T Dipole”は実現済み
課題：
安定性（再現性）
  LS2での11T Dipoleインストールを断念
磁場精度
量産化
低コスト化
L. Bottura, ASC2020

## Slide 22: US MDP 15 T Dipole
The 2014 Particle Physics Project Prioritization Panel (P5) Report
15T Nb3Sn Dipole by Fermilab
CERNとの密接な協力
60-mm aperture
4-layer graded coil
84% on the laodline at 1.9 K
92% on the loadline at 4.2 K
1回目の試験： 目標14T → 成功
2回目の試験： 目標15T → 14.5 Tに到達
線材の損傷による性能劣化
組み立て時予備応力を20MPa増強
Coil stress managementの重要性
A. Zlobin, ASC2020
1回目
2回目

## Slide 23: 次世代ハドロンコライダーの技術的課題
主な技術的課題
磁石の高磁場化（8 T → 16 T）： Nb3Sn線材の高性能化。実証機試作。
劇的に増える放射光： ビームスクリーン。真空。ヘリウム冷凍機。
ビーム蓄積エネルギーの増大： 保護システム（アボート、インターロック）。ハロー抑制。
耐放射線性（吸収線量、DPA）。ヘリウム冷凍機（衝突点）。
parameter | SPPC | FCC-hh |  | FCC-hh-6T | HE-LHC | HL-LHC | LHC
Circumference (km) | 100 | 100 |  | 100 | 27 | 27 | 27
collision energy cms [TeV] | 75 (150) | 100 |  | 37.5 | 27 | 14 | 14
dipole field [T] | 12 (24) | 16 |  | 6 | 16 | 8.33 | 8.33
beam current [A] | 0.73 | 0.5 |  | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.58
synchr. rad. power/ring [kW] | 1100 | 2400 |  | 57 | 101 | 7.3 | 3.6
peak luminosity [1034 cm-2s-1] | 10 | 5 | 30 | 10 (lev.) | 16 | 5 (lev.) | 1
events/bunch crossing | 490 | 170 | 1000 | ~300 | 460 | 132 | 27
stored energy/beam [GJ] | 9.1 | 8.3 |  | 3.75 | 1.4 | 0.7 | 0.36

## Slide 24: R&D Items for FCC-hh (from CDR)
次世代超伝導磁石： 高磁場化。耐放射線性能。
放射光対策： ビームスクリーン。
LHC向けビームスクリーン
放射光による二次電子雲： 現行LHCですらアーク部超伝導磁石への大きな熱負荷（冷却を制限）
  放射光損失=2.4 MW/beam at 5 K
  LHCビームスクリーンのままなら、
  数GWの消費電力に相当．．．
He at 5-20K
放射光による電子雲発生の様子
He at 50K, 50 bar
放射光による二次電子生成の抑制（＝熱負荷低減）
  LASE表面処理。冷却チャンネルの大口径化。Heガス@50 K, 50気圧。
ビームインピーダンスの低減： チェンバーの二重構造化
FCC向けビームスクリーン

## Slide 25: R&D Items for FCC-hh (from CDR)
次世代超伝導磁石： 高磁場化。耐放射線性能。
放射光対策： ビームスクリーン。
RFシステム
  放射光ロス： 7 keV/turn@LHC → 4.7 MeV/turn@FCC
  電圧： 16 MV@LHC → 48 MV@FCC
ビームアボートシステム：
  8 GJビーム → キッカー、セプタム。堅牢性。
ビームハロー： 420 MJ (>3.5s)!! → 銅840kgを溶かす．．．
  ハローの低減が必須 → Hollow Electron Lens
超伝導磁石回路： 励磁回路、クエンチ検出、エネルギー取り出し。
電力回収システム： 超大型バッテリー
*FCC磁石蓄積エネルギー： 174 GJ (10 GJ at LHC)
ビームインターロックシステム
etc…
ビームダンプパターン
FCC: 8.3 GJ
LHC: 0.36 GJ

## Slide 26: まとめ
次世代ハドロンコライダー： FCC-hh, SPPC計画が進行中
  レプトンコライダーが先行？
  100TeV p-p, 100kmリング, 10-30 x 1034 cm-2 sec-1
  建設コスト： 〜3兆円
  実験開始： 2060年代
  FCC-6T, HE-LHC
技術的課題
  16T超伝導磁石の実現
    高性能Nb3Snの高性能化＆量産化への取組み
    磁石開発
      CERNを中心とした欧米での磁石開発プラグラム
      14T磁石はすでに実現
      開発項目： 安定性（再現性）、磁場精度、量産化、低コスト化
      特にストレスマネージメントが鍵
  劇的に増加する放射光対策。
  保護システム、ヘリウム冷凍機増強、耐放射線対策。

## Slide 30
The 12-T Fe-based Dipole Magnet
Yoke OD
500mm
Strand | diam. | cu/sc | RRR | Tref | Bref | Jc@ BrTr | dJc/dB
IBS | 0.802 | 1 | 200 | 4.2 | 10 | 4000 | 111
Conceptual design with expected Je of IBS in 2025
Io=9500A
For 100-km SPPC, needs 3000 tons of IBS
Target cost of IBS: 20 RMB /kAm @12 T
Total cost for IBS conductors: ~10B RMB
Field quality | 2D with Rf=13.3mm | 3D with Rf= 8/13.3 mm
b3 | 0.45 | 0.79/1.91
b5 | 1.01 | -0.65/-2.24
b7 | 0.46 | 0.08/0.67
b9 | -0.27 | -0.13/-0.22
a2 | 3.53 | -1.00/-2.31
a4 | 0.49 | -0.46/0.69
a6 | 0.33 | 0.26/2.49
a8 | 0.58 | -0.12/0.84
a10 | 2.23 | 0.06/2.18

## Slide 31
Fabrication and test of IBS solenoid coil at 24T
D. Wang et al 2019 Supercond. Sci. Technol. 32 04LT01
Viewpoint by NHMFL
‘From a practical point of view, IBS are ideal candidates for applications. Indeed, some of them have quite a high critical current density, even in strong magnetic fields, and a low superconducting anisotropy.
Moreover, the cost of IBS wire can be four to five times lower than that of Nb3Sn……
Performance of the 1st IBS solenoid Coil

## Slide 32
Performance of the 1st IBS racetrack coil
Two racerack coils with 100m long IBS tapes have been fabricated and tested at 10T background field.
The Ic in the coil reached 86.7% of the short sample at 10T.
100m long
Ba-122-7 tape
Comments from SUST reviewers：
…the new results that can have a strong impact on the conductor and magnet community.
…demonstrated the great potential of Iron-Based Superconductor in the development of next-generation accelerators.
Fabrication of racetrack coil with 100m IBS tape and test at 10T

## Slide 33: FCC-ee

## Slide 34: FCC-ee